## ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ГИБКИЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ

Металлополимерные трубы типа полиэтилен-алюминий-полиэтилен (PEX-AL-PEX) представляют собой комбинированную пятислойную конструкцию. Внешний и внутренний слои из полиэтилена, средний - алюминиевый, между ними два клеевых слоя. Металлополимерные трубы производятся в России по импортной технологии и за рубежом. Характеристики и сортамент труб некоторых производителей приводятся ниже.

##### Рисунок 1. Строение металлополимерных труб

Трубы производства «Каучук-пласт» предназначены для использования в системах:

- горячего водоснабжения (тип XL) - с рабочей температурой 90°С и давлением 0,6 МПа белого цвета.

- холодного водоснабжения (тип HD) -с рабочей температурой 60°С и давлением 1 МПа голубого цвета.

##### Таблица 1. Диаметр и толщина стенок металлополимерных труб производства «Каучук-пласт»

| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Количество метров в бухте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 1,90 | 0,080 | 100-200 |
| 12 | 16 | 1,90 | 0,105 | 100-200 |
| 16 | 20 | 2,25 | 0,140 | 100-200 |
| 20 | 25 | 2,60 | 0,196 | 50-100 |

Примечание.

Трубы внутренним диаметром от 10 до 12 мм поставляются в бухтах по 200 погонных метров, диаметром 16 мм - по 150 м, диаметром 20 мм - по 100 м.

Трубы производства «LG Metapol» типа XLPE-AL-PE предназначены для использования в системах отопления и горячего водоснабжения при рабочей температуре 95°С и давлении 10 Бар. Трубы типа PE-AL-PE используются в системах с температурой 20°С и давлением 20 Бар. Трубы, предназначенные для горячего водоснабжения, выпускаются с внешним слоем красного или белого цвета, а холодного - синего.

##### Таблица 3. Диаметр и толщина стенок металлополимерных труб производства «LG Metapol»

| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Количестве метров в бухте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11,5 | 2,25 | 0,125 | 100 |
| 20 | 15,0 | 2,50 | 0,185 | 100 |
| 26 | 20,0 | 3,00 | 0,300 | 50 |
| 32 | 26,2 | 3,20 | 0,390 | 50 |
| 40 | 32,6 | 3,90 | 0,550 | 25 |
| 50 | 40,0 | 4,00 | 0,755 | 5,6 |